INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.

Str : Libertatii , Nr : 126B

Loc : BUHUŞI, Jud : BACĂU

C.U.I. : RO5169494 Nr. Reg.Com : J04/101/1994

E-MAIL : office@intertranscom.ro www.intertranscom.ro

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE

Nr:   12578

CLIENT: SC REMBKA SRL / FACT: 27578 /  04.12.2020

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: PLASE SUDATE CU UTILIZARI MULTIPLE

2.Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii : Diametru (mm) : Ø4mm NI-1 A ,100 x 100 x 6000 x 2000x 4-  LOT-  A 463 / A 464 / A 465        -                                                                                   LOT-B 463/B 464/B 465 - LOT/C 463/C 464/C 465

3.Utilizarea sau utilizările preconizate ale  produsului pentru construcţii, pentru armarea elementelor de beton nestructurale

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:

S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. Oras Buhusi, Str. Libertatii, nr. 36, Bacau ,Tel/Fax: 0234.264.314

5.Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: N.I. 1A /2016 ,ed.1 ,revizia 0 norma interna de fabricatie,avizata cu : AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR-016-01/368-2019- 016-01/427-2020

7.Performanta produselor :

| Nr Crt | Caracteristici | Nivel de referinta (declarat producator) | Valoare determinata (medie) | Metoda de determinare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rezistenţa la tracţiune Rm, N/mm2 | min. 450 | 583 | SR 438-4:201 SR EN ISO 15630-2:2001 SR EN ISO 66892-1:2010 |
| 2. | Limita de curgere, N/mm2 | min. 400 | 482 |  |
| 3. | Alungirea la rupere, % | min. 6 | 12.25 |  |
| 4. | Îndoire pe dorn 180° | Sa reziste la min 4 indoiri alternante fara sa prezinte fisuri vizibile cu ochiul liber | Nu s-au observat fisuri | SR EN ISO 7438:2005 SR EN ISO 15630-2:2011 |
| 5. | Forţa de forfecare a nodului sudat,N | min 1800 | 2124 | SR ISO 15630-2:2011 |

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON TEST Bucureşti

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4. . si intocmita conform cerintelor SR ISSO/ CEI 17050-1/2010 si SR ISO/CEI  17050-2/2005 .

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

ADMINISTRATOR

Ioan TESLARU

CONDITII DE DEPOZITARE,MANIPULARE SI TRANSPORT: Transportul si manipularea se vor face astfel incat sa nu produca deformarea remanenta a produselor (este strict interzisa agatarea legaturilor de plase intr-un singur punct cat si rezemarea necorespunzatoare in mijloacele de transport).Depozitarea va fi facuta cu respectarea urmatoarelor conditii:rezemarea sa nu produca deformarea remanenta a produselor,produsele sa nu fie in contact direct cu pamantul sau cu alte materiale care le pot murdari sau degrada prin coroziune;spatiul si modul de depozitare trebuie sa asigure ventilarea pentru a impiedica umezirea si oxidarea;produsele trebuie sa poata fi usor si corect identificate in depozit. Este interzisa depozitarea in incinte sau in zone cu medii agresive.